

**ПОЛИКОРБАНАТ TitanPlast/Аграрный**

Произведено в Республике Беларусь/ Россия

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ТМ** | **Толщина, мм** | **Ширина, мм** | **Длина, мм** | **Цвет** | **Удельный вес, кг/м2** | **Площадь листа, м2** | **Цена розница**  **Руб/шт.** |
| ***TitanPlast*** | ***Т*** | ***3,5*** | ***2100*** | ***6 000*** | ***прозрачный*** | ***0,50*** | ***12,60*** | **В наличии 1500** |
| ***TitanPlast*** | ***T*** | ***4*** | ***2100*** | ***6 000*** | ***прозрачный*** | ***0,55*** | ***12,60*** | **В наличии 1750** |
| ***TitanPlast*** | ***Т*** | ***6*** | ***2100*** | ***6 000*** | ***прозрачный*** | ***0,85*** | ***12,60*** | **В наличии 2700** |
| ***TitanPlast*** | ***Т10*** | ***4*** | ***2100*** | ***6 000*** | ***тонированный*** | ***0,70*** | ***12,60*** | **В наличии 2300** |
| ***TitanPlast*** | ***Т3*** | ***4*** | ***2100*** | ***6 000*** | ***бронзовый*** | ***0,60*** | ***12,60*** | **В наличие 2300** |
| ***TitanPlast*** | ***Т*** | ***6*** | ***2100*** | ***6 000*** | ***тонированный*** | ***0,95*** | ***12,60*** | **В наличии 3000** |

**Вся продукция имеет защитную плёнку и UV-защитный слой, который наносится методом соэкструзии.**

**Гарантийный срок эксплуатации составляет: для марок TitanPlast®-Т – 5лет, TitanPlast®-Т3 - 10 лет, а для марки TitanPlast®-Т10 - 14 лет.**

**Качество продукции подтверждается техническим свидетельством РБ, сертификатом соответствия, санитарно-эпидемиологическим заключением, сертификатом пожарной безопасности.**

**г. Санкт –Петербург , ул. Зайцева, 41 лит. А, офис 417**

**Тел. В СПб: +7-812-331-08-41, +7-981-846-77-82, +7-911-754-87-87**

**Тел. в Москве: +7-916-417-82-99**

**www.amc-import.com**